14. července 2015, Hradec Králové

Věc: technické parametry  stahovacích pásků firmy MTA , Itálie prodávané firmou SONN s.r.o. na českém trhu.

- absorbce velikosti 2,5% při 50% relativní vlhkosti

- provozní teplota  -40 stupňů Celsia až +85 st. Celsia

- montážní teplota  -10 st. Celsia až +60 st. Celsia

- maximální teplotní strop +110 st. Celsia (pouze na krátké období)

- teplota tavení  +256 st. Celsia

- odolnost vůči plamenům – UL94 V2

- dielektrická síla: 50 000 voltů/mm

- velmi dobrá odolnost vůči tukům, olejům, petrochemickým produktům, chlorovým rozpouštědlům, omezená odolnost vůči kyselinám . Žádná odolnost vůči fenolům.

- stahovací pásky  v provedení barva černá mají ještě navíc mimo výše uvedených vlastností taktéž odolnost vůči slanosti a ultrafialovým paprskům.

JUDr. Vladimír Hrdina

SONN s.r.o.